[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]RIEDER

Rieder Sales GmbH | GlemmerstraBe 2115751 Maishofen | Austria

+43 6542 690 844 Landesgericht Salzburg Geschaftsfuhrung Bank fur Tirol und Vorarlberg AG
office@rieder.cc FN 483402 k Wolfgang Rieder BIC BTVAAT22
www.rieder.cc UID Nr. ATU 72859123 IBAN AT21 1643 0001 4319 0579




[image: image3.jpg]Rieder Smart Elements GmbH | Miihlenweg 22 | 5751 Maishofen | Austria

+43 6542 690 844 Landesgericht Salzburg Geschaftsfihrung Bank furTirol und Vorarlberg
office@rieder.cc FIN189909d Wolfgang Rieder BIC BTVAATZZ
www.rieder.cc UIDNr ATUB1557005 Angelika Rieder IBAN ATS7 16430001 4316 9367





Ausschreibungstext concrete skin
Glasfaserbeton-Platte „concrete skin“ zur Bekleidung von Wänden 

Stand: April 2024
Allgemein

Angaben im Ausschreibungstext sind zu überprüfen und wenn erforderlich objektgebunden zu ergänzen.

Eine weitergehende Haftung der Firma Rieder Smart Elements GmbH & Co KG  ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druck- und Schreibfehler sowie nachträgliche Änderungen. Es gelten die jeweiligen nationalen Gesetze, Normen und Vorbemerkungen für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden in der jeweils gültigen Ausgabe.

Ladungs-, Lagerungs- und Handhabungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Allgemeine Bauartgenehmigung 

Die Platte concrete skin ist mit der allgemeinen Bauartgenehmigung „Z-31.4-166“ für Glasfaserbeton-Tafeln „fibreC“ zur Bekleidung von Außenwänden zertifiziert.
Übereinstimmungszeugnis Österreich

Österreichisches Übereinstimmungszeugnis Nr.: Z-6.1.2-04-4772

concrete skin Betonfassade







__________________ m²

Glasfaserbeton concrete skin zur Bekleidung von Außenwänden, liefern und montieren auf Aluminium Unterkonstruktion.

· fibreC Glasfaserbeton-Platten hergestellt aus mineralischen Rohstoffen

· Plattenformate Standard 2500 x 1310 x 13 mm, 3100 x 1310 x 13 mm und 3600 x 1310 x 13 mm
· Textur: standard

· Bewehrung durch alkaliresistente Glasfasern in der Matrix (CEM-Fil, Zulassung Z-3.72-1731), 2 Lagen Textilglasgewebe (jeweils in Längs- und Querrichtung) und Kurzfasern 
· Herstellverfahren durch Extrusionsprozess

· Eigenlast / Flächengewicht 26-31,5 kg/m² je nach Farbton 

· Biegezugfestigkeit >18 N/mm² (MOR)**

· Elastizitätsmodul ca. 10.000 N/mm²

· Frostwiderstand nach EN 12467

· Baustoffklasse A1 nicht brennbar nach DIN 4102 | EN 13501

· Wasserundurchlässigkeit nach EN 12467

· Nass- Trockenprüfung nach EN 12467

· Kristallines Siliciumdioxid < 0% - nicht nachweisbar

· Oberflächenschutz: Die Oberfläche ist standardmäßig mit einer transparenten Hydrophobierung versehen.

** MOR: Modus of Rupture; Designwerte weichen gemäß nationalen Vorschriften vom MOR ab. Es gel​ten die nationalen Zulassungen und Bestimmungen zur Berechnung des Bemessungswiderstandes

Ladungs-, Lagerungs- und Handhabungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Hinterlüftete Fassadenbekleidung auf vorhandener Unterkonstruktion laut technischen Vorschriften und gültiger Normen.

Lieferant concrete skin:
Rieder Smart Elements GmbH & Co KG 



Glemmerstraße 21, 5751 Maishofen, Österreich




T +43 6542 690 844, office@rieder.cc, www.rieder.cc

Farben 

Farbkollektion greyscale:

polar white 



_____________m²

off-white 



_____________m²

ivory 



_____________m²

silvergrey 



_____________m²

chrome 



_____________m²

anthracite 



_____________m²

liquid black 



_____________m²

Farbkollektion bricky:

coralline



_____________m²

terracotta 



_____________m²

oxide red



_____________m²

burgundy



_____________m²

merlot



_____________m²

Farbkollektion timber:

larch



_____________m²

oak




_____________m²

walnut



_____________m²

ebony



_____________m²

terra



_____________m²

Farbkollektion pietra:

cotton



_____________m²

vanilla



_____________m²

sahara



_____________m²

sandstone



_____________m²

almond



_____________m²

Sonstige Farben:

green



_____________m²

Oberflächen 

ferro: gestrahlte Oberfläche







_____________m²
ferro light: leicht gestrahlte Oberfläche (bei formparts nur für sharp-edged verfügbar)

_____________m²
matt: matte bzw. gebürstete Oberfläche (bei formparts nur für sharp-edged verfügbar)

_____________m²

SONDERTEXTUREN

terrazzo black ferro plus

_____________m²

vintage matt



_____________m²

groove ferro soft


_____________m²
groove ferro light


_____________m²
groove ferro



_____________m²

twine ferro soft


_____________m²

twine ferro light


_____________m²
twine ferro



_____________m²

glossy solo (interior)


_____________m²

salt’n’pepper ferro plus

_____________m²
salt’n’pepper ferro


_____________m²

luce silver ferro


_____________m²
lumber ferro



_____________m²

slate ferro soft


_____________m²

SONDERFORMATE

Breite max. 1500 mm   



Länge max. 5000 mm



Stärke 13 – 16 mm




___________ mm Breite x ___________ mm Länge x ___________ mm Stärke 
_____________m² 
FORMPARTS 
round-edged

sharp-edged

U-Formteil:  
Schenkel x Breite x Schenkel x Länge: ______________________
______________Stk.

L-Formteil: 
Schenkel x Schenkel x Länge: _____________________________
______________Stk.

C-Formteil (Rundbogen): 
Abwicklungslänge x Abwicklungsbreite: _______________


Radius: ___________°




______________Stk.

SERVICE

Zuschnitt rechtwinklig nach Aufmaß: 



_______________m²
Sonderschnitt/Schrägschnitt (Waterjet):
 


_______________lfm
Gehrungsschnitt (45° Schnittkante für Gehrungsecken)

_______________lfm

Kleinstzuschnitte (< 0,7 m²):




_______________Stk.
Hinterschnittbohrung für KEIL Hinterschnittanker; hs=8,5

______​_________Stk

Durchgangsbohrungen (Durchmesser 8 mm für Nietbefestigung)
______​_________Stk.
ZUBEHÖR/BEFESTIGUNGSMITTEL

Sichtbare Befestigung mit Niete 

Sichtbare Befestigung mittels Nieten auf Aluminium Unterkonstruktion.

Befestigung mit Fix- und Gleitpunkten, Fixpunkte müssen mittels Hülsen hergestellt werden. 

Befestigungsmittel: Fassadenniete aus Aluminium mit Kopflackierung, Kopfdurchmesser 14/16mm, Länge abhängig 
je nach Unterkonstruktion und Plattendicke.

Werkstoff: AIMg3 (Werkstoff-Nr. EN AW-5754 nach DIN EN 573-3:2003-10)

Nietdorn: nichtrostender Stahl (Werkstoff- Nr. 1.4541)

Fixpunkthülse aus Aluminium, Außendurchmesser 7,7mm, Länge je nach Plattendicke.
Werkstoff: AIMg3 (Werkstoff-Nr. EN AW-6060 nach DIN EN 573-3:2003-10)

Lieferant Niete:
Rieder Smart Elements GmbH & Co KG 



Glemmerstraße 21, 5751 Maishofen, Österreich




T +43 6542 690 844, office@rieder.cc, www.rieder.cc

Nicht sichtbare Befestigung mit Hinterschnittanker

Nicht sichtbare Befestigung mittels Hinterschnittanker der Firma Keil mit der Setztiefe 8,5 mm. Schraubenlänge je 
nach Unterkonstruktion.

Zulassungsnummer: ETA-06/0220

Lieferant Hinterschnittanker:
KEIL Befestigungstechnik GmbH





Postfach 1158, 51751 Engelskirchen, Deutschland




T +49 2263 807 0, mail@keil.eu, www.keil.eu
Nicht sichtbare Befestigung mit RPA Rieder Power Anchor

Nicht sichtbare Befestigung mittels RPA Rieder Power Anchor

Zulassungsnummer: Z-31.4-166

Lieferant RPA Rieder Power Anchor:
Rieder Smart Elements GmbH & Co KG 






Glemmerstraße 21, 5751 Maishofen, Österreich







T +43 6542 690 844, office@rieder.cc, www.rieder.cc
Nicht sichtbare Befestigung durch Verklebung mit Sika Tack Panel System

Nicht sichtbare Befestigung mittels Verklebung mit dem SikaTack Panel System der Firma Sika auf Aluminium.

Zulassungsnummer: Z-10.8-408 (Ergänzungsbescheid zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung)

Lieferant Befestigungsmittel:
www.sika.com

KONTAKT
Vertrieb: 
Rieder Smart Elements GmbH & Co KG 
Glemmerstraße 21
5751 Maishofen

Österreich
T +43 6542 690 844

office@rieder.cc 

www.rieder.cc

Produktion:
Rieder Faserbeton-Elemente GmbH

Bergstraße 3a

83059 Kolbermoor

Deutschland

T +49 8031 90167 0

office@rieder.cc 

www.rieder.cc


[image: image3.jpg]