[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]RIEDER

Rieder Sales GmbH | GlemmerstraBe 2115751 Maishofen | Austria

+43 6542 690 844 Landesgericht Salzburg Geschaftsfuhrung Bank fur Tirol und Vorarlberg AG
office@rieder.cc FN 483402 k Wolfgang Rieder BIC BTVAAT22
www.rieder.cc UID Nr. ATU 72859123 IBAN AT21 1643 0001 4319 0579




[image: image3.jpg]Rieder Smart Elements GmbH | Miihlenweg 22 | 5751 Maishofen | Austria

+43 6542 690 844 Landesgericht Salzburg Geschaftsfihrung Bank furTirol und Vorarlberg
office@rieder.cc FIN189909d Wolfgang Rieder BIC BTVAATZZ
www.rieder.cc UIDNr ATUB1557005 Angelika Rieder IBAN ATS7 16430001 4316 9367





Ausschreibungstext formparts
Geformte Glasfaserbeton-Tafel „fibreC“ zur Bekleidung von Außenwänden 

Stand: April 2024
Allgemein

Angaben im Ausschreibungstext sind zu überprüfen und wenn erforderlich objektgebunden zu ergänzen.

Eine weitergehende Haftung der Firma Rieder Smart Elements GmbH & Co KG ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druck- und Schreibfehler sowie nachträgliche Änderungen. Es gelten die jeweiligen nationalen Gesetze, Normen und Vorbemerkungen für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden in der jeweils gültigen Ausgabe.

Ladungs-, Lagerungs- und Handlingvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Allgemeine Bauartgenehmigung 

Die Platte concrete skin ist mit der allgemeinen Bauartgenehmigung „Z-31.4-166“ für Glasfaserbeton-Tafeln „fibreC“ zur Bekleidung von Außenwänden zertifiziert.

Übereinstimmungszeugnis Österreich

Österreichisches Übereinstimmungszeugnis Nr.: Z-6.1.2-04-4772

formparts 









__________________ lfm
Technische Materialbeschreibung

· fibreC Glasfaserbetonplatten hergestellt aus mineralischen Rohstoffen

· Herstellverfahren durch Extrusionsprozess

· Bewehrung durch alkaliresistente Glasfasern in der Matrix (CEM-Fil, Zulassung Z-3.72-1731), 2 Lagen Textilglasgewebe (jeweils in Längs- und Querrichtung) und Kurzfasern 

· Durchgängige Färbung der gesamten Platte. Flüssigfarben für die Einfärbung von zementgebundenen Baustof​fen entsprechen der DIN EN 12878. Die in den Flüssigfarben eingesetz​ten Pigmente sind licht-, UV- und wetterbeständig und nicht löslich in Wasser, Alkalien und verdünnten Säuren.

· Baustoffklasse A1 nicht brennbar nach DIN 4102 | EN 13501

· Herstellerzertifizierung: ISO 14001:2009 und ISO 9001:2008 
· Kristallines Siliciumdioxid < 0% - nicht nachweisbar
· Oberflächenschutz: Die Oberfläche ist standardmäßig mit einer transparenten Hydrophobierung versehen.

Formate


· Standardplattenabmessungen 2.500 x 1.310 mm, 3.100 x 1.310 mm, 3.600 x 1.310 mm, Sonderformate auf Anfrage
· formparts scharfe & abgerundete Kante: max. Abwicklungsbreite 2000 mm, max. Länge: 5000 mm
· Maßabweichung Länge (3,6 m)
± 3 mm
EN 12467

· Maßabweichung Breite (1,2 m) 
± 2 mm
EN 12467

· Diagonaldifferenz bis 1,5 m | über 1,5 m ± 3,5 mm | ± 4 mm DIN 18202

· Diagonaldifferenz über 2,5 m | über 3,6 m
± 5 mm | ± 6 mm DIN 18202

· Stärke 13 mm 

· Stärkentoleranz ± 10 % EN 12467

· Kantengeradheit (Niveau 1)
± 0,1 %
EN 12467

· Rechtwinkligkeit (Niveau 1)
± 2 mm/m
EN 12467

Physikalische Eigenschaften

· Toleranzen Planlage bis 0,6 | bis 1,2 | bis 3,6 m  ± 2 mm | ± 4 mm | ± 8 mm DIN 18202

· Quellmaß 0,384 mm/m

· Schwindmaß 0,737 mm/m

· Rohdichte (13 mm) 2,0 - 2,42 kg/dm³ EN 12467

· Biegezugfestigkeit > 18 N/mm² (MOR*) EN 12467, Klasse 4

· E-Modul für Verformungsberechnung ca. 10.000 N/mm²

· E-Modul für Zwängungsberechnung ca. 30.000 N/mm²

· Eigenlast / Flächengewicht (13 mm) 26 - 31,5 kg/m² je nach Farbton

· Wärmeausdehnungskoeffizient 10*10^(-6) 1/°k DIN 51045

· Baustoffklasse (Platte | System) A1-nicht brennbar | A2-s1,d0 - nicht brennbar DIN 4102 | EN 13501-1

· Temperaturstabilität je nach Kernfeuchte bis 350° 

· Spezifische Wärmekapazität ca. 1.000 Joule / (kg*K)

· Wärmeleitfähigkeit lambda: ca. 2,0 W / (m*K)

· Feuchtedehnung 0,05 % EN 12467

Witterungsbeständigkeit

· Wasserundurchlässigkeit gegeben EN 12467

· Wärme-Regen-Wechselprüfung gegeben EN 12467

· Frostwiderstand gegeben EN 12467

· Frost-Tau-Wechselprüfung gegeben EN 12467

· UV-Lichtbeständigkeit DIN 12878

· Nasslagerungsbeständigkeit gegeben EN 12467

· Heißwasserbeständigkeit gegeben EN 12467

** MOR: Modus of Rupture; Designwerte weichen gemäß nationalen Vorschriften vom MOR ab. Es gel​ten die nationalen Zulassungen und Bestimmungen zur Berechnung des Bemessungswiderstandes

Auf Paletten wetterfest verpackt. Ladungs-, Lagerungs- und Handhabungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Hinterlüftete Fassadenbekleidung auf vorhandener Unterkonstruktion laut technischen Vorschriften und gültiger Normen.

Lieferant formparts:
Rieder Smart Elements GmbH & Co KG



Glemmerstraße 21, 5751 Maishofen, Österreich




T +43 6542 690 844, office@rieder.cc, www.rieder.cc

Farben 

Farbkollektion greyscale:

polar white 



_____________ lfm

off-white 



_____________ lfm
ivory 



_____________ lfm
silvergrey 



_____________ lfm
chrome 



_____________ lfm
anthracite 



_____________ lfm
liquid black 



_____________ lfm
Farbkollektion bricky:

coralline



_____________ lfm
terracotta 



_____________ lfm
oxide red



_____________ lfm
burgundy



_____________ lfm
merlot



_____________ lfm
Farbkollektion timber:

larch



_____________ lfm
oak




_____________ lfm
walnut



_____________ lfm
ebony



_____________ lfm
terra



_____________ lfm
Farbkollektion pietra:

cotton



_____________ lfm
vanilla



_____________ lfm
sahara



_____________ lfm
sandstone



_____________lfm
almond



_____________ lfm
Sonstige Farben:

green



_____________lfm
Oberfläche formparts scharfe Kante
ferro: gestrahlte Oberfläche

ferro light: leicht gestrahlte Oberfläche
matt: matte bzw. gebürstete Oberfläche (nur bis 1310 mm Schenkelbreite möglich)
Oberfläche formparts abgerundete Kante
ferro: gestrahlte Oberfläche

SONDERTEXTUREN Formparts scharfe kante

terrazzo black ferro plus

_____________ lfm
vintage matt



_____________ lfm
groove ferro soft


_____________ lfm
groove ferro light


_____________ lfm
groove ferro



_____________ lfm
twine ferro soft


_____________ lfm
twine ferro light


_____________ lfm

twine ferro



_____________ lfm
salt’n’pepper ferro plus

_____________ lfm
salt’n’pepper ferro


_____________ lfm
luce silver ferro


_____________ lfm
lumber ferro



_____________ lfm
slate ferro soft


_____________lfm

SONDERTEXTUREN Formparts abgerundete kante

salt’n’pepper ferro


_____________ lfm
luce silver ferro


_____________ lfm
FORMPARTS
[image: image3.jpg]U-Formteil: 






_______________Stk.

Kante


abgerundet 
scharf

Länge in mm

_____________________________

Rücken in mm 

_____________________________
Schenkel 1 in mm
_____________________________
Schenkel 1 Winkel in ° 
_____________________________
Schenkel 2 in mm
_____________________________
Schenkel 2 Winkel in °
_____________________________
Schrägschnitte laut Zeichnung Nr.
______________________
Gehrungsschnitte laut Zeichnung Nr._____________________
L-Formteil:






_______________Stk.

Kante


abgerundet 
scharf

Länge in mm

_____________________________
Rücken in mm 

_____________________________
Schenkel 1 in mm
_____________________________
Schenkel 1 Winkel in °
_____________________________
Schrägschnitte laut Zeichnung Nr. _______________________
Gehrungsschnitte laut Zeichnung Nr. _____________________
C-Formteil (Rundbogen): 




_______________Stk.

Abwicklungslänge x Abwicklungsbreite: ___________________
Radius: ___________°

SERVICE

Zuschnitt rechtwinklig nach Aufmaß: 



_______________m²
Sonderschnitt/Schrägschnitt (Waterjet):
 


_______________lfm
Gehrungsschnitt (45° Schnittkante für Gehrungsecken)

_______________lfm
Kleinstzuschnitte (< 0,7 m²):




_______________Stk.
Hinterschnittbohrung für KEIL Hinterschnittdübel; hs=8,5

______​_________Stk
Durchgangsbohrungen (Durchmesser 8 mm für Nietbefestigung)
______​_________Stk.

ZUBEHÖR/BEFESTIGUNGSMITTEL

Sichtbare Befestigung mit Nieten

Sichtbare Befestigung mittels Nieten auf Aluminium Unterkonstruktion.

Befestigung mit Fix- und Gleitpunkten, Fixpunkte müssen mittels Hülsen hergestellt werden. 

Befestigungsmittel: Fassadenniete aus Aluminium mit Kopflackierung, Kopfdurchmesser 14/16mm, Länge abhängig je nach Unterkonstruktion und Plattendicke.

Werkstoff: AIMg3 (Werkstoff-Nr. EN AW-5754 nach DIN EN 573-3:2003-10)

Nietdorn: nichtrostender Stahl (Werkstoff- Nr. 1.4541)

Fixpunkthülse aus Aluminium, Außendurchmesser 7,7mm, Länge je nach Plattendicke.

Werkstoff: AIMg3 (Werkstoff-Nr. EN AW-6060 nach DIN EN 573-3:2003-10)
Lieferant Nieten:
Rieder Smart Elements GmbH & Co KG



Glemmerstraße 21, 5751 Maishofen, Österreich




T +43 6542 690 844, office@rieder.cc, www.rieder.cc

Nicht sichtbare Befestigung mit Hinterschnittanker
Nicht sichtbare Befestigung mittels Hinterschnittanker der Firma Keil mit der Setztiefe 8,5 mm. Schraubenlänge je nach Unterkonstruktion.

Zulassungsnummer: ETA-06/0220

Lieferant Hinterschnittanker:
KEIL Befestigungstechnik GmbH




Postfach 1158, 51751 Engelskirchen, Deutschland





T +49 2263 807 0,





mail@keil.eu, www.keil.eu

Nicht sichtbare Befestigung durch Verklebung mit Sika Tack Panel System

Nicht sichtbare Befestigung mittels Verklebung mit dem SikaTack Panel System der Firma Sika auf unbeschichtetem Aluminium.

Zulassungsnummer: Z-10.8-408 (Ergänzungsbescheid zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung)

Lieferant Sika Tack Panel System:
www.sika.com 
KONTAKT
Vertrieb: 
Rieder Smart Elements GmbH & Co KG
Glemmerstraße 21
5751 Maishofen

Österreich

T +43 6542 690 844

office@rieder.cc 

www.rieder.cc

Produktion:
Rieder Faserbeton-Elemente GmbH

Bergstraße 3a

83059 Kolbermoor

Deutschland

T +49 8031 90167 0

office@rieder.cc 

www.rieder.cc


