# Product Reckoner for Solder Bar

|  |  | SOLDER ALLOYS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LEADED |  |  |  |  |  |  |  | LEAD FREE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HIGH PERFORMANCE |  |  |  |  |  |
| Properties | ALLOY | Sn20Pb80 | Sn30Pb70 | Sn40Pb60 | Sn50Pb50 | Sn60Pb40 | Sn63Pb37 | Sn62Pb36Ag2 | Sn70Pb30 | 95A | SAC 0107 | SAC0307 | SAC305 | Sn96.5Ag3.5 | SAC387 | SAC 405 | Sn97Cu3 | Sn99.3Cu0.7 | SN100 | Sn60Pb40 | Sn63Pb37 | Sn99.3Cu0.7 | SN100 | SAC0307 | SAC305 |
|  | Physical Properties |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solidus (°C) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 179 | 183 | 221 | 217 | 217 | 217 | 221 | 217 | 217 | 227 | 227 | 232 | 183 | 183 | 227 | 232 | 217 | 217 |
|  | Liquidus (°C) | 280 | 257 | 238 | 212 | 191 | 183 | 179 | 257 | 240 | 228 | 228 | 220 | 221 | 220 | 220 | 300 | 227 | 232 | 191 | 183 | 227 | 232 | 228 | 220 |
|  | Density (g/cm³) | 10.21 | 9.72 | 9.28 | 8.87 | 8.50 | 8.40 | 8.41 | 9.72 | 7.40 | 7.32 | 7.33 | 7.38 | 7.37 | 7.44 | 7.44 | 7.32 | 7.31 | 7.29 | 8.50 | 8.40 | 7.36 | 7.30 | 7.34 | 7.39 |
|  | Brinell Hardness, HB | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 12 | 14 | - | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 9 | 4 | 16 | 17 | 9 | 4 | 14 | 15 |
|  | Mechanical Properties |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Electrical Resistivity,µΩ⋅m | 0.198 | 0.185 | 0.171 | 0.158 | 0.153 | 0.145 | 0.145 | 0.185 | 0.137 | - | - | 0.132 | 0.123 | 0.132 | 0.132 | 0.118 | 0.126 | 0.124 | 0.153 | 0.145 | 0.126 | 0.124 | - | 0.132 |
|  | Thermal Conductivity, W/m⋅K | 37 | 41 | 44 | 48 | 49 | 50 | 50 | 41 | - | - | - | 58 | 55 | 60 | 62 | - | 66 | 73 | 49 | 50 | 66 | 73 | - | 58 |
|  | Tensile Strength at Break,kgf/cm² | 340 | 350 | 380 | 420 | 535 | 525 | 490 | 350 | 565 | - | 300 | 500 | 580 | 600 | 530 | - | 300 | 135 | 535 | 525 | 300 | 135 | 300 | 500 |
|  | Tensile Elongation at Break, % | 20 | 18 | 25 | 35 | 40 | 37 | - | 18 | 30 | - | 22 | 19 | 35 | 16 | 17 | - | 21 | - | 40 | 37 | 21 | - | 22 | 19 |
| Application - Operating Temperature (ºc) | Operating Temperature 'C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Single Wave (Peak Temperature)˚C | - | - | - | - | 235 -260 | 235 -260 | 235 | - | 255 -270 | 255 -265 | 255 -265 | 255 -265 | 255 -265 | 255 -265 | 255 -265 | 255 -270 | 255 -270 | - | 235 -260 | 235 -260 | 255 -270 | - | 255 -265 | 255 -265 |
|  | Dual (Peak Temperature)˚C | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 -270 | 255 -265 | 255 -265 | 255 -265 | 255 -265 | 255 -265 | 255 -265 | 255 -270 | 255 -270 | - | - | - | 255 -270 | - | 255 -265 | 255 -265 |
|  | Dipping (Pot Temperature)˚C | - | - | - | - | 211 | 203 | 209 | - | 260 | - | 242 | 239 | 241 | - | - | 320 | 247 | - | 211 | 203 | 247 | - | 242 | 239 |
| Products | Solid Wire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solder Bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |